EUROLASTIC U12G trafﬁc Schneller 2K Primer auf Epoxidharz-Hybrid-Basis, spritzbar, ﬁlmbildend

| Produktbeschreibung |  | EUROLASTIC Primer U12G trafﬁc ist ein 2K Primer für saugende Untergründe sowie für PC-/ PCC- Mörtel und Guss-Stahl mit ﬁlmbildenden Eigenschaften. |
| --- | --- | --- |
| Anwendungsbereich | - - - | für den Innen- und Außenbereich speziell für kurze Sperrzeiten und Fugensanierung Haftgrundierung für Polysulﬁd-Dichtstoffe: EUROLASTIC TC 20 G, TC 30 G/S, TC 20 G trafﬁc, TC 30 G trafﬁc und TC 30 G rail |
| Produkteigenschaften | - - - - - - | filmbildend/versiegelnd gutes Penetrierverhalten sehr gute Haftung auf Beton, PC- und PCC- Mörtel, sowie auf Guss-Stahl, ausreagiertem Primer und ausreagiertem Polysulfid-Dichtstoff sehr kurze Ablüftzeit auch bei niedrigen Temperaturen spritzbar bei +23 °C/50 % r.LF. ist das Einbringen des Dichtstoffes nach 15 Minuten möglich |
| Farbe |  | Gelblich-transparent |
| Untergrund-vorbereitung |  | Neubau: Die Fugenﬂanken müssen staubfrei, fest, trocken, feingrifﬁg und tragfähig sein, frei von losen und mürben Teilen sowie trennend wirkenden Substanzen wie Öl, Fett, Anstrichresten, Bitumen, Teer oder Ähnlichem. Alte Beschichtungssysteme sind in jedem Fall restlos zu entfernen. Fugensanierung/Fugenpflege: Den defekten Polysulﬁddichtstoff mit geeignetem Werkzeug entfernen (Cuttermesser o.ä.). Maschinelles Reinigen der Fugenﬂanken mittels rotierender Stahlzopfbürste. Ein verbleibender fest anhaftender Primer- bzw. Dichtstoffﬁlm |
|  |  | muss nicht restlos entfernt werden. Ein Nachschneiden/Abschleifen der Fugenﬂanken mittels Diamantwerkzeug entfällt, wenn keine Kontamination durch trennend wirkende Substanzen auf oder in den Fugenﬂanken vorliegt. Entstauben der Fugenﬂanken mittels Druckluft (technisch ölfrei!) oder Absaugen mittels Industriestaubsauger. Die Fugenﬂanken müssen staubfrei, fest, trocken, feingrifﬁg und tragfähig sein, frei von losen und mürben Teilen. |
| Hinterfüllung |  | Das Hinterfüllmaterial muss vor der Applikation des Primers eingebaut sein. |
| Verarbeitungs-bedingungen |  | Untergrundtemperatur: zwischen +5°C und +40°C. Umgebungstemperatur: zwischen +5°C und +40°C. Der Taupunkt ist zu beachten!(+3 °C über Taupunkt) |
| Verarbeitung |  | EUROLASTIC Primer U12G trafﬁc wird im richtig abgestimmten Verhältnis von Komponente A und B geliefert. Die Komponenten müssen vollständig zueinander gegeben und mit einem geeigneten Mischwerkzeug gründlich gemischt werden. Der Mischvorgang muss bis zum homogenen, schlierenfreien Zustand, mindestens jedoch 2 - 3 Minuten lang erfolgen. Der Primer ist mittels Pinsel oder Sprühgerät satt auf die Haftﬂächen aufzutragen. Pfützenbildung auf dem Hinterfüllmaterial ist zu vermeiden. |
| Reinigung |  | Die Werkzeuge können mit EUROLASTIC Reiniger G von frischem Material gereinigt werden. Ausreagiert können sie nur mechanisch gereinigt werden. |
| Verbrauch |  | bei 15 mm breiten Haftflächen: ca. 6 ml/m bzw. 200ml/m² Die vorgenannten Verbräuche sind Richtwerte. Sie können bei sehr unebenen Untergründen und unterschiedlicher Saugfähigkeit des Untergrundes deutlich höher sein. |
| Verpackung |  | EUROLASTIC Primer U12G traffic wird in 1L und 4L Gebinden geliefert. A- und B- Komponenten sind getrennt verpackt. |
| Lagerung und Haltbarkeit |  | Unter kühlen und trockenen Lagerbedingungen aufbewahren (+10°C bis +25 °C). Die Haltbarkeit im ungeöffneten und unbeschädigten Originalbehälter beträgt unter diesen Bedingungen 12 Monate. |
| Prüfungen/ Zulassungen/Normen | - - - | MPA Berlin Werksprüfzeugnis entspricht der DIN EN 14188-4 |
| Besondere Hinweise/Schutzmaß-nahmen |  | EUROLASTIC Primer U12 G traffic ist nur in gut belüfteten Bereichen zu verarbeiten. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Die Hinweise im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt sind strengstens zu beachten. Kontakte mit Augen und Haut vermeiden. Undurchlässige Schutzhandschuhe und Schutzbril-le tragen. Während der Verarbeitung nicht essen, nicht rauchen und nicht mit offener Flamme hantieren. Dämpfe nicht einatmen! In beengten Räumen Atemschutzmaske mit Filter für organische Lösemittel tragen. Restentleerte Gebinde können dem Kreislaufsystem KBS/Interseroh zurückgeführt werden. Hinweise auf besondere Gefahren und die Sicherheitsratschläge sind den Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen. Verarbeitungsgeräte sowie Verschmutzungen können vor Aushärtung des Primers mit einem geeigneten Lösungsmittel gereinigt werden. |
| GISCODE |  | Deutschland: Gefahrstoff-Informationssystem Berufsgenossenschaften der Bauwirtschaft: GISCODE RE 2.5 |

| Technische Daten* |  |  |
| --- | --- | --- |
| Technische Eigenschaften | Einheit | Wert |
| Materialbasis |  | Epoxidharz-Hybrid |
| Mischungsverhältnis A : B | Gew.-T. | 100 : 7 |
| Komponentenanzahl |  | 2-komponentig |
| Dichte bei +23°C | g/cm3 | ca. 1,0 |
| Offene Zeit bei +23°C/50% r.LF. | min | 15 - 360 |
| Objekt- und Verarbeitungstemperatur | °C | von + 5 bis + 35 |

* Diese Angaben sind Richtwerte. Die Werte dienen nicht zur Erstellung von Spezifikationen.

Die Daten wurden bei +23°C und 50% rel. Luftfeuchte ermittelt. Höhere Temperaturen und/oder höhere rel. Luftfeuchten können diese Zeiten verkürzen oder verlängern. Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis abweichen.

Oktober 2016/Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Jegliche Haftung aufgrund von Werbeunterlagen ist ausgeschlossen. Beratungen jeder Art, auch wegen etwaiger Schutzrechte Dritter, gelten nur als unverbindlicher Hinweis. Der Kunde ist für die Eignung der Waren zum jeweiligen Verwendungszweck allein verantwortlich. Alle Aufträge unterliegen den Geschäftsbedingungen des Verkäufers/Herstellers für den Verkauf bzw. die

Herstellung von Waren.

Nachdruck nicht gestattet.